|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка угля | **Класс**  **крупности/**  **Size, мм** | **Зольность**  **(Ad), %** | **Влажность**  **(Wrt), %** | **Выход**  **летучих**  **веществ**  **(Vdaf), %** | **Массовая**  **часть**  **серы**  **(Std), %** | **Низшая**  **теплота**  **сгорания**  **(Qn),**  **Ккал/кг** | **Стоимость**  **одной МТ**  **угля на**  **условиях FCA,**  **рублей за**  **тонну с НДС \*** | **Производство** |
| **Др** | 0-300(200) | max 14 | max 15 | 31-40 | max 0,6 | 5100-5400 |  | Талдинский  Евтенский  Задубровский  Беловский |
| **ДОМСШ** | 0-50 | max 10 | max 15 | 31 | max 0,6 | 5300 |  |
| **ДМСШ** | 0-25 | max 14 | max 15 | 31-40 | max 0,6 | 5200 |  |
| **ДОМ** | 13-50 | max 10 | max 15 | 31-40 | max 0,6 | 5300 |  |
| **ДПК** | 50-300(200) | max 14 | max 12 | 31-40 | max 0,6 | 5300 |  |
| **ДГОМСШ** | 0-50 | max 6 | max 12 | 31-36 | max 0,6 | 5500 |  |
| **ССр** | 0-300(200) | max 9 | max 10 | 21-28 | max 0,6 | 6400 |  | Краснобродский «Южный»  Бочатский  Поляны  Вахрушевский |
| **ССМСШ** | 0-25 | max 12 | max 10 | 21-28 | max 0,6 | 6000 |  |
| **ССОМ** | 25-50 | max 11 | max 9 | 21-28 | max 0,6 | 6400 |  |
| **ССОМСШ** | 0-50 | max 12 | max 9 | 21-28 | max 0,6 | 6000 |  |
| **ССПК** | 50-300(200) | max 6 | max 6 | max 25 | max 0,4 | 6800 |  |
| **Тр** | 0-300(200) | max 16 | max 16 | max 18 | max 0,6 | 6000 |  | Степановский,  Краснобродск.  «Южный» |
| **ТПК** | 50-300(200) | 12-18 | max 14 | max 16 | max 0,5 | 6300 |  |
| **ТОМСШ** | 0-50 | max 18 | max 14 | max 18 | max 0,6 | 6000 |  |
| **ТОМ** | 13-50 | max 20 | max 14 | max 18 | max 0,6 | 6300 |  |
| **ТМСШ** | 0-25 | max 21 | max 14 | max 18 | max 0,6 | 6000 |  |
| **Гр** | 0-300 | max 13 | max 12 | max 32 | max 0,3 | 6 200 |  | ш.Талдинская |
| **ГЖО** | 0-100 | max 11 | max 10 | max 34 | max 0,6 | 6500 |  | ш. Распадская |
| **ГЖ** | 0-100 | max 11 | max 10 | max 34 | max 0,6 | 6500 |  |  |
| **КОКС** | + 25 | 12,5 | 8 | 1 | 0,55 | min 7000 |  | КемеровоКоксохим |
| Шлам коксовый, ЦОФ «Абашевская», фракция 0-5мм | | | | | | |  |  |
| Отсев КС+СС, 5050 ккал/кг, фракция 0-15мм | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |