|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Арука-НТ»**  **Жауапкершілігі**  **Шектеулі**  **Серіктестігі** | **Безымянный** | **Товарищество**  **С ограниченной**  **Ответственностью**  **«Арука-НТ»** | |
| **Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,**  **Дружбы көшесі 23/1,**  **тел./факс 31-06-16,**  **E-mail: aruka-nt@mail.ru** | **Республика Казахстан,**  **г. Астана,**  **ул. Дружбы 23/1,**  **тел./факс 31-06-16,**  **E-mail: aruka-nt@mail.ru** | |
|  |  |  |  |

**Коммерческое предложение!**

ТОО «Арука-НТ» предлагает к поставке необогащенные угли, **марки Г**, СТ ТОО 50523134-019-2009, угли месторождения «Жалын», Карагандинского угольного бассейна, Карагандинской области Республики Казахстан.

Согласно протокола испытаний и сертификата соответствия, имеют следующие технические характеристики:

**Технические – контрактные показатели угля, марки Г:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели**  **угля** | **Ед-ца**  **измерения** | **Индекс** | **Значение**  **показателей** |
| 1 | Марка угля |  |  | Г |
| 2 | Код и марка по ГОСТ | ГОСТ | 25543-88 | 0504611 Г |
| 3 | Размер кусков | мм | мм | 0 - 300 |
| 4 | Влага | % | Wr | 9 – 12 |
| 5 | Зольность | % | Ad | 15 - 18 |
| 6 | Выход летучих веществ | % | Vdaf | 45 - 49 |
| 7 | Низшая теплота сгорания | Ккал/кг | Qsr | 5600 - 6300 |
| 8 | Высшая теплота сгорания | Ккал/кг | Qsdaf | 7500-8200 |
| 9 | Пластометрическая усадка | мм | Х | 43-46 |
| 10 | Толщина пластического слоя | мм | Y | 8-12 |
| 11 | Показатель вспучивания | Ед. | SI | 11/2 |
| 12 | Коэффициент размолоспособности по Хордгрову | Ед. | HGI | 64 |
| 13 | Код ТН ВЭД |  |  | 270111100 |
| 14 | Код по международной классификации |  |  | 05002146110732 |
| 15 | Сера | % | Str | 0,6 -1,15 |
| 16 | Углерод | % | С | 73-78 |
| 17 | Водород | % | Н | 5,55 |
| 18 | Азот | % | N | 2,18 |
| 19 | Кислород | % | О | 13,5 |
| 20 | Фосфор | % | Р | 0,063 |
| 21 | Плавкость золы | Со |  |  |
|  | температура начала деформации |  | tAor | 1100 |
|  | температура размягчения |  | tBor | 1420 |
|  | температура жидкоплав. сост |  | tCor | 1440 |
|  |  |  |  |  |

**Условия поставки:** на условиях DAР или СРТ;

**Условия оплаты:** 100% предоплата.

**Валюта** – Рубль (RUB);

**Цена угля:** на вагоне – **1500 рублей/тонна;**

**Отгрузка с привлечением собственников подвижного состава;**

**Ж/д тариф, заказ вагонов, подача и уборка вагонов –** расчет отдельно согласно базиса поставки с указанием наименования и кода станции и условий поставки.

**Объем:** 5000 -10000 тонн

**Отгрузка:** от 15-ти до 30-ти дней с момента оплаты.

В случае заинтересованности готовы обсудить условия долгосрочного сотрудничества.

Контакт: +7 (7172) 31-06-16

+7 7012222617 сот.

**С уважением,**

**Директор ТОО «Арука-НТ» Жамансарин А.Т.**