|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Арука-НТ»**  **Жауапкершілігі**  **Шектеулі**  **Серіктестігі** | **Безымянный** | **Товарищество**  **С ограниченной**  **Ответственностью**  **«Арука-НТ»** | |
| **Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,**  **Дружбы көшесі 23/1,**  **тел./факс 31-06-16,**  **E-mail: aruka-nt@mail.ru** | **Республика Казахстан,**  **г. Астана,**  **ул. Дружбы 23/1,**  **тел./факс 31-06-16,**  **E-mail: aruka-nt@mail.ru** | |
|  |  |  |  |

**Коммерческое предложение!**

ТОО «Арука-НТ» предлагает к поставке необогащенные угли, марки КО, по ГОСТ 25543, СТ ТОО 30612887-01-2007 из пластов К10 и К12 в Промышленном районе Карагандинского угольного бассейна, Карагандинской области Республики Казахстан.

Добыча угля марки КО, производится шахтным методом на глубине 1- 1,2 км.

Согласно протокола испытаний и сертификата соответствия, имеют следующие технические характеристики:

**Технические – контрактные показатели угля, марки КО:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели**  **угля** | **Ед-ца**  **измерения** | **Индекс** | **Значение**  **показателей** |
| 1 | Марка угля | ГОСТ | 25543 | КО |
| 2 | Марочный состав угля |  | 1КОВ | Первый коксовый отощённый витринитовый |
| 3 | Размер кусков | мм |  | 0 - 200 |
| 4 | Влага | % | Wr | 5 – 9 |
| 5 | Зольность | % | Ad | 19 - 24 |
| 6 | Выход летучих веществ | % | Vdaf | 25 - 29 |
| 7 | Сера | % | Str | 0,5 – 0,9 |
| 8 | Фосфор | % | Pr | 0,024 – 0,062 |
| 9 | Низшая теплота сгорания | Ккал/кг | Qsr | 6000 - 6200 |
| 10 | Высшая теплота сгорания | Ккал/кг | Qsdaf | 7500-8200 |
| 11 | Пластометрическая усадка | мм | Х | 39-45 |
| 12 | Толщина пластического слоя | мм | Y | 9-12 |
| 13 | Показатель вспучивания |  | SI | 11/2 - 2 |
| 14 | Обогатимость углей | % |  | 62,6 – 76,5 |
| 15 | Код ТН ВЭД |  |  | 27.01.11900 |

**Условия поставки:** на условиях DAР или СРТ;

**Условия оплаты:** 100% предоплата;

**Валюта** – Рубль (RUB);

**Цена угля:** на вагоне – **1700 рублей/тонна;**

**Условия отгрузки: с привлечением собственников подвижного состава (п/вагоны СП) –** (цена в зависимости от базиса поставки и количества п/вагонов);

**Ж/д тариф, заказ вагонов, подача и уборка вагонов –** расчет отдельно согласно базиса поставки с указанием наименования и кода станции и условий поставки.

**Объем:** 5000 тонн

**Отгрузка:** от 15-ти до 30-ти дней с момента оплаты.

В случае заинтересованности готовы обсудить условия долгосрочного сотрудничества.

Контакт: +7 (7172) 31-06-16

+7 7012222617 сот.

**С уважением,**

**Директор ТОО «Арука-НТ» Жамансарин А.Т.**